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Настоящие технические условия  распространяются на доски из массива древесины (далее – доски) предназначенные для устройства полов в жилых и общегражданских помещениях, разработаны с учетом требований и положений ГОСТ 2695-83, ГОСТ 8242-88. Определение терминов, способы измерения пороков - по ГОСТ 2140 –81.

Ссылочные и нормативные документы приведены в Приложении 5.

На этикетках пачек с досками, прошедшими финишную обработку, должен быть нанесен соответствующий код исполнения. Код исполнения состоит из 6 цифр, к которым может быть добавлен буквенный индекс. Описание кодировки  приведено в Приложении 4.
В условном обозначении досок допускается использование терминов «Натур», «Рустик».
Допускается также использование соответствующих англоязычных слов.




























1 Технические требования

1.1 Общие требования
1.1.1 Доски должны соответствовать требованиям настоящих технических условий.
1.1.2 Относительное смещение плоскостей по пласти при стыковке допускается в пределах отклонения по толщине.
1.1.3 Доски должны иметь паз/гребень с четырех сторон. Доски должны иметь левый профиль согласно принятой в России терминологии. На верхней пласти должны быть выполнены фаски:
- по короткой стороне размером 0,5×45 град;
- по длинной стороне размером 1×45 град.
1.1.5 Требования по качеству древесины изложены в Приложении 1.
1.1.6 На верхней пласти и кромке пороки древесины глубиной более 0,5мм должны быть зашпаклеваны. На нижней пласти должны быть зашпаклеваны пороки древесины глубиной более 10 мм.
1.1.7 Верхняя пласть должна быть отшлифована лентами с зерном 120/150мкм. Шлифование производится по технологической инструкции СПЦК.01200.00007.ТИ. Шероховатость поверхности после шлифования должна составлять Rz 12,5-16 мкм. На местах шпаклевания пороков древесины допускается наличие раковин и углублений глубиной не более 0,5 мм, трещин - шириной не более 0,5мм.
1.1.8 Доски, соответствующие требованиям п.п. 1.1.1-1.1.7 и 1.2.1 настоящих технических условий обозначаются в дальнейшем как доски базового исполнения. Доски базового исполнения по наличию и размерам на верхней пласти пороков древесины, разделяются на три сорта: «Натур», «Рустик А», «Рустик Б».
1.1.9 Доска сорта «Натур» - это доска, верхняя пласть которой свободна от пороков древесины или содержит только перечисленные в пунктах 2.3, 3-4, 18-20 Приложения 1 и имеет однородный цвет древесины.
1.1.10 Доска сорта «Рустик А» - это доска, верхняя пласть которой имеет хотя бы один из пороков древесины и/или неоднородный цвет древесины. При этом, диаметр D1 здоровых сучков не более 30 мм, а диаметр D1 выпадающих и табачных сучков не более 10 мм.
1.1.11 Доска сорта «Рустик Б» - это доска, верхняя пласть которой имеет хотя бы один из пороков древесины и/или неоднородный цвет древесины.
1.1.12 Допускается производить отбор досок из сортов Рустик А с наличием на каждой доске на верхней пласти заболонных частей в виде полос или пятен с резким контрастом по цвету. Пачки такого отбора маркируются буквенным индексом Z.
1.1.13 Допускается производить отбор досок из сортов Рустик А и Рустик Б в пропорции соответственно 3/1 с обозначением отбора Рустик АБ микс. 
1.1.14 Допускается выполнение дополнительной финишной обработки досок базового исполнения.
1.1.15 Устанавливаются следующие виды финишной обработки доски базового исполнения:
- продольное структурирование верхней пласти;
- глубокое продольное структурирование верхней пласти;
- поперечное структурирование верхней пласти;
- криволинейное профилирование верхней пласти;
- окрашивание поверхностного слоя древесины;
- нанесение масла на верхнюю пласть.
1.1.17 Структурирование верхней пласти производится по технологической инструкции СПЦК.01200.00008.ТИ. Глубина структурирования и равномерность не нормируются. Шероховатость поверхности после структурирования должна составлять Rz 25-500 мкм. Допускается образование раковин и трещин на местах шпаклевания пороков древесины, заусенцев на ребрах верхней пласти. Шероховатость поверхности при глубоком структурировании должна составлять Rz 100-1000мкм
1.1.18 Криволинейное профилирование верхней пласти производится по технологической инструкции СПЦК.01200.00015. Глубина рельефа допускается до 2 мм.
1.1.19 Окрашивание поверхностного слоя древесины производится по технологической инструкции СПЦК.01200.00010.ТИ. Толщина слоя древесины с измененным цветом и равномерность окрашивания не нормируются. Допускается увеличение неоднородности цвета древесины на верхней пласти досок и появление неоднородности цвета древесины на верхней пласти досок. Для уменьшения контрастности допускается  дополнительная обработка верхней пласти доски колорантом.
1.1.20 Нанесение масла на верхнюю пласть производится в три - пять слоев по технологической инструкции СПЦК.01200.00011.ТИ.

1.2 [bookmark: _Toc326157764]Основные параметры и характеристики
1.2.1 Материал древесины – дуб.
Влажность древесины – 9% +/- 3%.
Номинальные размеры:
- толщина: 20+/- 0,5 мм;
- ширина: 75, 95, 125, 150, 190 мм  (+/- 0,25 % в течение 10 дней и +/- 0,5% в течение 60 дней со дня упаковки указанной на пачке);
- отклонение угла запила от номинального допускается не более +/- 1 град;
- длина досок для палубной укладки: 500, 600, 700, 800, 900, 1000,1100,1200, 1300,1400,1500,1800,2000 +/-0,5мм.
-длина досок для укладки раскладок (квадрат, прямоугольник, ромб, параллелограмм, трапеция) с углом запила от 45 до 90 градусов: 190, 250, 350, 400, 430, 580, 600, 880 +/-0,5 мм;
1.2.2 Допускается изготовление досок других размеров по согласованию с заказчиком.

1.3 Маркировка
Маркировка производится наклеиванием самоклеющейся этикетки с указанием количества квадратных метров, сорта, ширины и длины доски, кода финишного исполнения

1.4 Упаковка
1.4.1 Доски для палубной укладки должны быть скомплектованы в пачки длиной 1800 или 2000 мм. Каждая пачка должна состоять из четырех слоев. В пачке должно быть не менее двух «целых» слоев из досок длиной пачки и не более двух «составных» слоев из досок длиной менее длины пачки. Торцы пачек должны быть защищены полосой гофрированного картона. Пачка должна быть обвязана полипропиленовой лентой в трех местах и затем обтянута полиэтиленовой термоусадочной пленкой толщиной 60-80 мкм. Допускается упаковка с применением бандероли из картона по боковым сторонам пачки. Схемы упаковки досок приведены в Приложении 3.
1.4.2. Доски для выполнения раскладок упаковываются в пачки по согласованию с заказчиком. 
1.4.3 Пачки должны быть уложены на стандартный поддон размерами 800×1200 мм.  Через каждые 4 -5 слоев укладывается прокладка для предотвращения скольжения пачек при транспортировке. Сформированный для отгрузки штабель из пачек должен быть выровнен по центру поддона. Этикетки на пачках должны располагаться на одной стороне. Штабель должен быть обвязан полипропиленовой лентой с применением защитных полиэтиленовых уголков. Допускается дополнительная упаковка штабеля стрейтч-пленкой толщиной 10-20 мкм и листовым гофрокартоном. Сформированный поддон обвязывается полипропиленовой лентой. Каждый поддон маркирован отгрузочным листом с указанием грузополучателя, сорта доски, количества пачек и квадратных метров, кода финишного исполнения.

2	Требования безопасности и охраны окружающей среды
[bookmark: _Toc326157771]Процессы деревообработки должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.042, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.3.014.

3 Правила приемки 
3.1 Приёмку изделий проводит ОТК предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящих технических условий.
3.2 Доски принимают партиями. Партией считают число досок одного типа, марки, размера, варианта расположения планок, одной породы древесины планок или одного сочетания планок из различных пород, оформленное одним документом о качестве.
3.3 Приемку досок каждой отдельной партии (заказа) заявленному сорту осуществляют методом выборочного одноступенчатого контроля по альтернативному признаку по ГОСТ 23616-79. Планы контроля приведены в Приложении 2.
3.4 Приемочный контроль досок осуществляют в следующем порядке:
- от партии методом случайного отбора отбирают число досок, соответствующее объему выборки для данного размера партии;
- проверяют каждую доску в выборке на соответствие требованиям настоящего стандарта и определяют число досок с дефектами;
- сравнивают число досок с дефектами с приемочным и браковочным числами, установленными для данного объема выборки;
- партию принимают, если число досок с дефектами в выборке меньше или равно приемочному числу;
- партию не принимают, если число досок с дефектами в выборке равно или больше браковочного числа.
3.5 Доски учитывают в квадратных метрах с точностью до 0,001 кв.м и штуках. Площадь доски определяют по лицевой стороне без учета ширины гребня. Предельные отклонения в расчет не принимают.
3.6 Методы контроля и правила приемки по влажности древесины, соответствию геометрических размеров, допустимым порокам древесины изложены в технологическом процессе предприятия-изготовителя «Доска пола из массива древесины» СПЦК.01200.00004.

4 Методы контроля
4.1 Отобранные доски проверяют поштучно. Размеры и форму планок проверяют при их влажности (8±2)%.
4.2 Длину и ширину досок измеряют по лицевым сторонам: длину - параллельно, а ширину - перпендикулярно к продольной оси доски. Толщину досок измеряют по торцам и посередине длины доски. Для измерения принимают предельные калибры по ГОСТ 15876, штангенциркули по ГОСТ 166, индикаторные толщиномеры по ГОСТ 11358.
4.3 Размеры пазов и гребней проверяют контрольными калибрами либо штангенглубиномерами по ГОСТ 162.
4.4 Отклонение от параллельности пластей определяют измерением толщины доски, а отклонение от параллельности кромок - измерением ширины доски штангенциркулем по ГОСТ 166. Измерение проводят в трех точках - посередине и у торцев доски.
4.5 Отклонение от перпендикулярности смежных кромок доски определяют поверочными угольниками по ГОСТ 3749 и щупами по ТУ 2-034-225 измерением максимального зазора между одной из смежных кромок доски и приложенным к ней угольником на длине 100 мм.
4.6 Отклонение от прямолинейности доски определяют измерением максимального зазора между проверяемой поверхностью доски и ребром приложенной к ней поверочной линейки по ГОСТ 8026. Зазоры измеряют щупом по ТУ 2-034-225.
4.7 Зазоры между паркетными планками проверяют щупом по ТУ 2-034-225.
4.8 Породу древесины, вид разреза, наличие пороков древесины оценивают визуально. Пороки древесины измеряют по ГОСТ 2140, при этом размер сучка измеряют по его наименьшему диаметру.
4.10 Влажность древесины досок определяют по ГОСТ 16588.
4.11 Шероховатость поверхностей досок проверяют по ГОСТ 15612.


5 Транспортирование и хранение
5.1 Доставка продукции производится автомобильным транспортом в жестком фургоне или тентованном кузове. Погрузка производится автопогрузчиком.
5.2 Упакованные пачки должны храниться в сухом отапливаемом проветриваемом помещении с колебаниями температуры воздуха 15-25 градусов и относительной влажностью 45-65 % на поддонах.
5.3 Разгрузка должна производиться с применением ручных тележек и погрузчика. При ручной разгрузке с автотранспорта или погрузочных работах на складе необходимо поднимать пачку одновременно с двух сторон. Запрещается волочить пачку по штабелю с целью избежания повреждения упаковки.



6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие досок требованиям настоящих технических условий при соблюдении Потребителем условий транспортирования и хранения, установленных данными техническими условиями. 
6.2 Гарантийный срок хранения досок - 12 мес. со дня изготовления.
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Приложение 1

Пороки древесины по ГОСТ 2140-81 и нормы ограничения пороков

	Группа, вид
	Разновидность
	Норма ограничения порока

	Сучки

	1.Открытый сучок 
	1.1. По форме разреза на поверхности 
	Допускаются круглые, овальные, продолговатые

	
	1.2. По положению в сортименте
	Допускаются только пластевые. Кромочные, сшивные и ребровые допускаются только сросшиеся здоровые без трещин и раковин на ребре верхней пласти

	
	1.3. По взаимному расположению
	Допускаются разбросанные, групповые, разветвленные. Групповые и разветвленные учитываются отдельно по каждому сучку в мутовке

	
	1.4. По степени срастания
	Допускаются сросшиеся, частично сросшиеся. Несросшиеся и выпадающие сучки на верхней пласти допускаются размером d1, не более 20мм, на нижней пласти - без ограничений

	
	1.5. По состоянию древесины
	Допускаются здоровые светлые, темные и здоровые с трещинами. Загнившие, гнилые и табачные сучки на верхней пласти допускаются размером d1 не более 20 мм, на нижней пласти – без ограничений

	
	1.6. По выходу на поверхность 
	Допускаются односторонние и сквозные

	Трещины

	2. Трещина
	2.1. По типам
	Допускаются простая и сложная метиковая, морозная и трещина усушки длиной не более ширины доски. Отлупные трещины не допускаются

	
	2.2. По положению в сортименте
	Допускаются разошедшиеся пластевые шириной не более 3мм при условии сохранения номинальной ширины доски и ее механической целостности

	
	2.3. По положению и ширине
	Кромочные, пластевые с выходом на торец, торцевые допускаются только сомкнутые

	
	2.4. По глубине
	Допускаются несквозные неглубокие и глубокие, сквозные 

	Пороки строения древесины

	3.Наклон волокон, тяговая древесина, свилеватость, завиток
	Допускаются без ограничений

	4.Глазки
	Допускаются разбросанные и групповые без ограничений

	5.Кармашек, прорость
	Допускаются на верхней пласти шириной не более 10мм и длиной не более 60мм . На нижней пласти и кромках – без ограничений

	6. Сердцевина, двойная сердцевина, смещенная сердцевина, пасынок, ложное ядро, внутренняя заболонь, водослой
	Допускаются при условии сохранения механической целостности доски

	7.Пятнистость
	Допускается тангентальная и радиальная, прожилки без ограничений

	8.Химические окраски
	Допускается на нижней пласти продубина светлая и темная без ограничений

	Грибные поражения

	9.Грибные ядровые пятна (полосы),
Заболонные грибные окраски, 
	Допускаются на нижней пласти, возникшие под воздействием деревоокрашивающих грибов без образования гнили и снижения твердости древесины бурого, красноватого и серого цвета без ограничений 

	10.Побурение, плесень, гниль, дупло
	Не допускается

	Биологические повреждения

	11.Червоточина
	Допускается на верхней пласти и кромках неглубокая, глубокая, некрупная, крупная, сквозная в количестве не более 5 на доске. На нижней пласти допускается без ограничений, в т.ч. и поверхностная

	12.Повреждение древесины паразитными растениями
	Не допускается

	Инородные включения, механические повреждения и пороки обработки

	13.Инородное включение, обугленность, скос пропила, волнистость, бахрома, отщеп, козырек, рваный торец,  гребешок, прошлифовка, недошлифовка
	Не допускаются

	14.Обзол, риски, ворсистость, мшистость, заруб, запил, скол, задир, вмятина, выхват, накол, царапина, вырыв, выщербины
	Не допускаются на верхней пласти. На нижней пласти - без ограничений

	15.Заусенец
	Допускается только на кромках

	16.Непрофрезеровка
	Допускается на боковом гребне длиной не более 1/3 доски, на нижней пласти площадью не более 25% от площади доски

	17.Ожог 
	Допускается на торцевых кромках без ограничений

	Покоробленности

	18.Покороблен-
ность
	Продольная по пласти, по кромке
	Допускается до 10 мм

	19.Покороблен-ность
	Поперечная
	Допускается до 1 мм

	20.Покороблен-ность
	Крыловатость
	Допускается до 10 мм































Приложение 2

Планы контроля

	Объем партии, кв. м
	Объем выборки, пачек
	Приемочное число, досок
	Браковочное число, досок

	До 100
	3
	1
	2

	От 100 до 500
	6
	2
	3

	Свыше 500
	10
	3
	4





































Приложение 3

Схема упаковки пачек 

	Толщина  доски
	мм
	20

	Длина пачки
	мм
	1800

	Ширина доски
	мм
	75
	95
	125
	150
	190

	Объем пачки
	кв.м
	1,08
	1,368
	0,9
	1,08
	1,368

	Вес пачки Нетто
	кг
	14,5
	18,3
	12,2
	14,5
	18,3

	Вес пачки Брутто
	кг
	14,7
	18,5
	12,4
	14,7
	18,5

	
	
	
	
	
	
	

	Толщина  доски
	мм
	20

	Длина пачки
	мм
	2000

	Ширина доски
	мм
	75
	95
	125
	150
	190

	Объем пачки
	кв.м
	1,2
	1,52
	1
	1,2
	1,52

	Вес пачки Нетто
	кг
	16,1
	20,3
	13,5
	16,1
	20,3

	Вес пачки Брутто
	кг
	16,3
	20,5
	13,7
	16,3
	20,5
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Приложение 4

Описание кодировки и примеры условного обозначения

	Позиция кода
	Первая цифра
	Вторая цифра
	Третья,четвертая,шестая цифра
	Пятая цифра

	Допускаемые виды обработки
	Вид механической обработки
	Окрашивание 
древесины
	Покрытие маслом
	Топовый слой масла

	Варианты
	2-шлифование
3-продольноеструктурирова
ние
4-специальная обработка
6-глубокое продольное структурирование 
7-криволинейное профилирование
8-криволинейное профилирование и структурирование
9-поперечное структурирование
	0 – нет 
1 – да
	Набор цифр определяет цвет используемого масла в соответствии с технологической инструкцией
	2,4 – масло с твердым воском;
6,8 – масло с UV отверждением


 















Приложение 5

Перечень нормативно-технической документации (НТД),
на которые даны ссылки в технических условиях

	Обозначение НТД
	Наименование НТД

	ГОСТ 2695-83
	Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия

	ГОСТ 8242-88
	Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия

	ГОСТ 2140-81
	Видимые пороки древесины. Классификация, темины и определения, способы измерения

	ГОСТ 12.3.042-88
	ССБТ. Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности

	ГОСТ 12.1.010-76
	ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

	ГОСТ 862.3-86
	Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия

	ГОСТ 15876-90
	Калибры для изделий из древесины и древесных материалов. Технические условия

	ГОСТ 166-89
	Штангенциркули. Технические условия

	ГОСТ 11358-89
	Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия

	ГОСТ162-90
	Штангенглубиномеры. Технические условия

	ГОСТ 3749-77
	Угольники поверочные 90о. Технические условия

	ГОСТ 8026-92
	Линейки поверочные. Технические условия

	ГОСТ 13494-80
	Транспортиры геодезические. Технические условия

	ГОСТ 16588-91
	Пилопродукция и дервевянные детали. Метод определения влажности

	ГОСТ 15140-78
	Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии

	ГОСТ 15612-2013
	Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности

	ГОСТ 13639-82
	Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения толщины прозрачных лаковых покрытий

	ГОСТ 28840-90
	Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования



































Приложение 6

	Лист регистрации изменений

	Номера листов (страниц)
	Всего
листов
(стран.)
в докум.
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докум.
	   Входящий
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	Дата
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